东北师范大学授权专利推介表

| 专利名称 | CdTe-盐酸多柔比星荧光探针的制备方法 |
| --- | --- |
| 专利号 | ZL200910067432.3 |
| 第一发明人 | 尚庆坤 | 所属单位 | 东北师范大学 |
| E-mail | Shangqk995@nenu.edu.cn |
| 技术领域 | □电子与信息 □生物医药 √新材料 □光机电一体化 □环境保护 □新能源、节能技术 □化工 □轻工 □农林牧渔 □其它 |
| 技术水平 | □未鉴定 |
|  | 通过 吉林省科技厅 组织专家鉴定，为（□国内先进 □国内领先 √国际先进 □国际领先）水平 |
| 所处阶段 | √实验室研发 □小试 □中试 □小批量生产 □批量生产 □其它 |
| 成果简介（包括依托项目、主要技术指标、成果优势等，不超过800字）： 本发明属于半导体和生物标记技术领域, 具体涉及荧光探针的制备方法。本发明采用表面修饰技术，以盐酸多柔比星与纯化后的橙红色CdTe溶液混合，调节体系的pH值，在氮气的保护下，加热，冷凝回流制得CdTe-盐酸多柔比星荧光探针。该荧光探针在紫外灯照射下可得到很强的荧光，通过光谱分析，发现CdTe-盐酸多柔比星探针具有良好的荧光特性。CdTe-盐酸多柔比星探针与多肽存在着较强的相互作用，并已经成功地用于肝癌细胞的标记。本发明具有材料合成方法简单，组成易于控制，成本相对低廉，得到的量子点探针荧光特性好等优点。 |
| 图片1—2张及文字说明（不超过100字）： 图1 为所得荧光探针在紫外灯下的荧光照片。 图2 为用所得探针标记乳癌细胞的荧光成像。可见，探针可以成功捕捉并标记处癌细胞的所在。 |
| 投资规模及条件（不超过100字）： |
| 市场前景及预期收益（不超过200字）： |
| 成果拟转化方式 | √技术转让 □许可使用 □合作开发 □不限 |
| 预计技术交易额 |  |